- 工程材料及成形技术基础复习背诵提纲

- 第一部分 工程材料及热处理

- 1.金属材料的强度表示有屈服强度ReL和抗拉强度Rm，无明显屈服的规定试样产生0.2%残余应变时的应力作为条件屈服强度Rr0.2.

- 2.金属材料的塑性判据有伸长率A和断面收缩率Z。

- 3.常用硬度指标有布氏硬度HBW，洛氏硬度HRA,HRB,HRC，维氏硬度HV。布氏硬度试验采用硬质合金球作为压头。主要用于较软的金属材料和半成品的硬度测定，不能用于薄片材料和成品。洛氏硬度试验压头采用顶角120°的金刚石圆锥体，或碳化钨硬质合金球。可用于薄试样，硬材料，成品检验。

- 4.冲击韧性是材料在冲击载荷作用下断裂前吸收变形能量的能力。常采用摆锤冲击试验，符号为ak，按高低分为韧性材料和脆性材料。冲击韧度一般仅作为选材参考，不直接用于设计计算。

- 5.疲劳强度的符号表示为σ−1，试验中钢的应力循环次数达到107，非铁合金和某些高强度钢达到108时仍未产生疲劳破坏，则认为不会再发生疲劳断裂。降低表面粗糙度可以提高疲劳强度。

- 6.常见晶格类型的配位数和致密度：

| - 晶格类型 | - 配位数 | - 致密度K |
| --- | --- | --- |
| - 体心立方晶格 | - 8 | - 68% |
| - 面心立方晶格 | - 12 | - 74% |
| - 密排六方晶格 | - 12 | - 74% |

- 7.金属的结晶过程包括形核和晶核长大两个阶段。通常金属的晶粒越细，力学性能越好。细化晶粒的方法有加入形核剂，增大过冷度，动力学法。

- 8.合金的晶体结构比纯金属复杂，根据组成合金的组元相互之间作用方式不同，可以形成

- 固溶体、金属化合物和机械混合物三种结构。

- 9.按溶质原子在溶剂晶格中溶入的方式不同，可将固溶体分为间隙固溶体和置换固溶体。固溶强化即通过形成固溶体而使金属的强度、硬度升高的现象。形成固溶体时，溶剂的晶格发生畸变，晶格常数发生变化，使金属材料的塑性下降，而强度、硬度提高。

- 10.铁碳合金的基本组织：

| - 基本组织 | - 晶体结构 | - 力学性能 |
| --- | --- | --- |
| - 铁素体（F） | - （间隙）固溶体 | α-Fe中溶入碳元素构成的间隙固溶体，力学性能与纯铁相近，强度、硬度低，塑性、韧性好。 |
| - 奥氏体（A） | - （间隙）固溶体 | γ-Fe中溶入碳元素构成的间隙固溶体，具有一定的强度，塑性很好，易锻压成形 |
| - 渗碳体（Fe3C） | - 金属化合物 | 硬度很高、塑性极差，不单独应用，在合金中起强化作用 |
| - 珠光体（P） | - 机械混合物 | 力学性能介于渗碳体和铁素体之间，强度较高，塑性较差 |
| - 莱氏体（Ld） | - 机械混合物 | 力学性能与渗碳体相似，硬度很高，塑性极差 |

- 11.分析亚（过）共析钢的结晶过程：开始阶段的结晶过程与共析钢相同。当冷却到3点温度时，从奥氏体中开始析出铁素体（渗碳体），随着温度的下降，铁素体（渗碳体）量不断增多，奥氏体量逐渐减少。当冷却到4点温度时，剩余奥氏体的碳含量增至0.77%，达到共析成分，故发生共析反应转变成珠光体。温度在4点以下，组织基本不发生变化。故室温组织是铁素体和珠光体（珠光体和呈网状分布的渗碳体）。

- 12.化学成分对钢的性能的影响：锰、硅是炼钢时作为脱氧剂（锰还起脱硫作用）而残留在钢中的元素，都是有益元素。硫元素引起钢的热脆性，磷元素引起钢的冷脆性，

- 13.碳钢按含碳量分类：分为低碳钢（含碳量小于或等于0.25%），中碳钢（含碳量为0.30~0.55%），高碳钢（含碳量大于 0.6%的钢）。

- 14.热处理只改变金属材料的组织和性能，而不能改变其形状和大小。

- 15.铁碳合金相图中,组织转变的临界温度线是在极其缓慢的加热或冷却条件下测定的。加热时实际组织转变温度用Acl、Ac3、Accm线表示；冷却时用Arl、Ar3、Arcm线表示。

- 16.等温转变曲线图中，分为珠光体（P）转变区，贝氏体（B）转变区，马氏体转变区。珠光体组织从片层粗到细划分有珠光体P，索氏体S，托氏体T，马氏体是碳在α-Fe中的过饱和固溶体，其组织性能韧性好，随碳含量增加硬度升高。

- 17.连续转变中，临界冷却速度是获得全部马氏体M和少量残余奥氏体A＇的最低冷却速度。

- 18.退火中用于亚共析钢件的是完全退火，共析钢，过共析钢采用球化退火，退火前后组织不发生变化的是去应力退火。

19.正火主要用于普通结构零件的最终热处理，取代部分（低碳钢，含碳量较低的中碳钢）完全退火，为过共析钢球化退火作组织准备。

20.淬火的主要目的是获得马氏体组织，以提高钢件的硬度和耐磨性。

- 21.高碳碳钢的淬硬性高，而淬透性低；低碳合金钢的淬硬性较低，而淬透性高。

22.回火是指将其加热到 Ac1下的某一温度，保温一定时间，然后冷却到室温的热处理工艺。回火的目的是获得需要的组织和性能，稳定钢件尺寸，消除或减小淬火内应力。回火种类有低温（回火组织为马氏体）/中温（托氏体）/高温（索氏体）回火，锯条的热处理工艺是低温回火，弹簧，锻模等使用中温回火，轴，齿轮等重要零件采用高温回火，工件淬火并高温回火的复合热处理工艺称为调质。

- 23.表面淬火是仅对工件表层进行的淬火工艺，常用的是感应加热表面淬火和火焰加热表面淬火。感应加热表面淬火利用的是交流电的集肤效应，适用于中碳钢和低合金中碳钢。

- 24.化学热处理通过活性介质中的元素向钢中的扩散进行，一般包括分解，吸收，扩散三个阶段，常用化学热处理方法有渗碳，渗氮，碳氮共渗。钢件在在渗碳后必须进行淬火+低温回火。

- 25.常用材料牌号钢的类别、符号、数字的含义：

- Q235-AF：普通碳素结构钢，屈服强度为 235MPa 的A级沸腾钢；45钢：含碳量为 0.45%的优质碳素结构钢；T8：含碳量为 0.8%的碳素工具钢；T12A：含碳量为 1.2%的高级优质碳素工具钢；ZG270-500：表示 ReL≥270MPa，Rm≥500MPa 的铸造碳钢；HT250：φ30mm试棒的最低抗拉强度值不低于250MPa的灰铸铁；QT400—15：表示 Rm≥400MPa，A≥15%的球墨铸铁；60Si2Mn：表示平均 wC=0.6%（万分数60），平均 wSi=2%（百分数2），平均 wMn＜1.5%（合金元素平均质量分数小于 1.5%时，牌号中只标明元素，不标出含量）的合金结构钢；3Cr2W8V：表示平均 wC=0.3%（千分数），平均wCr为 2%（百分数），平均 wW为 8%（百分数），平均 wV＜1.5%的合金工具钢。

- 26.变形铝合金按性能特点和用途可分为防锈铝、硬铝、超硬铝和锻铝，铸造铝合金可分为铝硅、铝铜、铝镁、铝锌等四个系列。ZAlSi12（ZL102），Si含量是10%~13%（百分数）。

- 27.工业纯铜根据所含杂质多少可分 T1、T2、T3、T4 四个牌号，其后的数字越大，纯度越低。

- 28.黄铜：普通黄铜的牌号为“H+二位数字”，表示铜的质量分数（百分数）。常用单相黄铜的牌号有H90、H68等。

- 青铜：包括锡青铜、铝青铜、铍青铜等。白铜：对于特殊白铜BZn15-20，表示 wNi=15%， wZn=20%的锌白铜。（后面的第一组数字表示镍的含量百分数，第二组数字表示所加入元素的含量百分数）。

- 29.钛合金：按其组织状态可分为α钛合金（TA7）、β钛合金（TB1）和（α+β）（TC4）钛合金（火箭发动机等）。

- 30.镁合金：铸造镁合金分高强度铸造镁合金（ZMl、ZM2、ZM5、ZM7）和耐热铸造镁合金（ZM3、ZM4，ZM6）两类。

- MB15是航天工业中应用最多的变形镁合金。

- （注：本课中纯铁的同素异构转变图，铁碳合金相图，共析钢的连续冷却转变图，务必做到熟记）

- 第二部分 材料成型技术基础

- 第一章 铸造

- 1.铸造分为砂型铸造和特种铸造两大类。

2.充型能力主要取决于液态金属的流动性，同时受铸型，浇铸条件等外界因素影响。

3.流动性与金属成分，杂质含量，物理性能有关。

4.金属收缩分为液态收缩，凝固收缩，固态收缩三个阶段。

5.影响收缩的因素有金属的化学成分，浇铸温度，铸型条件等。

6.缩孔常出现在最后凝固的部位，纯金属，共晶合金等凝固温度范围窄的合金凝固呈逐层凝固方式，易产生缩孔缺陷。缩松多出现在铸件的轴线附近和热节部位，凝固范围越宽越容易产生缩松缺陷。

7.缩孔缩松的防止办法有：采用顺序凝固原则，加压补缩。

8.铸造应力：减小收缩应力的方法有：提高型砂退让性，合理设置浇注系统，及时开箱落砂；减小热应力的办法有：合理设计铸件结构，采用同时凝固原则，去应力退火。

9.铸件裂纹：包括热裂和冷裂，热裂裂纹沿晶粒边界产生和发展，外形曲折而不规则，冷裂裂纹有金属光泽或微成氧化色，多为直线或圆滑曲线。冷裂常出现在受拉伸的部分，应力集中处。

10.灰铸铁的石墨形态是片状石墨，球墨铸铁石墨呈球状，可锻铸铁的石墨形态是团絮状。

11.铸造工艺参数主要有铸件尺寸公差，要求的机械加工余量，线收缩率，起模斜度等。

12.常用铸造工艺选择：大量生产汽轮机叶片和成形刀具等高熔点，难加工合金的小型铸件（高熔点，小型铸件，大批量）采用熔模铸造，成批大量生产回转体类铸件，双金属铸铁轧辊采用离心铸造，大批量生产车床床身，变速箱箱体采用砂型铸造，大批生产铝活塞采用压力铸造，大批生产煤气管采用连续铸造，大批量生产铝合金气缸体采用低压铸造。

第二章 塑性成形

1.塑性成形使金属组织致密，晶粒细小，力学性能提高。

2.按晶体两部分沿滑移面作整体的相对滑动计算出的切应力值比实测数据大几千倍，这是因为滑移通常是通过位错（晶体中的线缺陷）来实现的。

3.多晶体的塑性变形包括晶内变形和晶向变形。

4.金属的加工硬化是指随着塑性变形的增加，金属的强度，硬度迅速增加，塑性，韧性迅速下降的现象。主要的变化有：晶粒沿变形方向被拉长，滑移面附近晶格产生畸变，出现许多微小碎晶。只有冷加工（低于再结晶温度）时才会出现加工硬化。回复和再结晶可使硬化现象减轻或消除。

5.回复温度为（0.25-0.3）熔点温度，再结晶温度一般为0.4熔点温度（绝对温度），据此把金属成形分为冷成形，温成形，热成形。

6.锻造流线：热锻后的金属组织具有一定的方向性，通常称为锻造流线。工件工作时的正应力方向与流线方向一致，切应力方向与流线方向垂直，流线沿零件轮廓分布而不被切断。

7.材料的塑性成形性取决于材料的本质和变形条件两方面因素。材料本质有化学成分，金属组织等。变形方面的影响有变形温度，应变速率和应力状态等。压应力个数越多，数值越大，金属塑性越好。

8.金属成形的基本规律有体积不变条件，最小阻力定律。

9.自由锻的基本工序有镦粗，拔长，冲孔，弯曲，扭转，错移，切割等。小型锻件以成形为主，大型锻件和特殊钢以改善内部质量为主。自由锻主要用于单件小批生产，且是特大型锻件的唯一铸造方法。

10.圆筒类自由锻件的变形工序是镦粗-冲孔-芯轴拔长，圆环类锻件的变形工序是镦粗-冲孔-芯轴扩孔。

11.模锻适用于中小型锻件的成批大量生产。

12.锤模锻中，锻模模膛分为制坯模膛和模锻模膛两大类。制坯模膛有镦粗，拔长，滚挤，弯曲等，作用是使坯料金属按模锻件的形状合理分布，以利于后期成形。模锻模膛又分为预锻模膛和终锻模膛两类。预锻模膛作用是使坯料接近锻件形状和尺寸，而终锻模膛最后获得设计尺寸。有飞边槽的模膛是终锻模膛。飞边槽的作用是使促进金属充满模膛并容纳多余金属，用于锻件最终成形。

13.胎模锻是在自由锻设备上使用可移动模具生产模锻件的一种生产方法，主要用于锻件的中小批量生产。成型胎膜分套筒模和合模两大类。套筒模用于圆环，圆盘类零件，合模用于杆，叉类锻件成型。

14.常用的板料冲压成形方法有冲裁，弯曲，拉深，缩口，起伏，翻孔等。

15.利用冲裁取得一定外形的制件或坯料称为落料，而将冲压坯内的材料分离开来，得到带孔制件称为冲孔，其冲落部分为废料。

16.冲裁变形过程分为弹性变形，塑性变形，剪裂分离三个阶段。

17.提高冲裁质量的冲压工艺有整修，挤光，精密冲裁。

18.弯曲时，变形区外部受拉，内部受压。材料的塑性越好，rminδ值越小。弯曲线与材料纤维方向垂直时的rminδ值较平行时的小。

19.弯曲分拉弯，压弯，辊弯三种。弯曲半径较大时常用拉弯。

20.多次拉深时，后续各次拉深系数应逐步递增。中间穿插再结晶退火。

21.拉深缺陷有拉裂和起皱。

22.冲裁工艺设计：包括确定落料模和冲孔模的刃口尺寸等。对于落料（冲孔）模刃口尺寸，由于落料件尺寸取决于凹模（凸模）刃口尺寸，且随着凹模（凸模）磨损刃口尺寸会增大（减小），故凹模刃口尺寸应按落料（制孔）件的最小（最大）极限尺寸确定，而凸模（凹模）刃口尺寸则为凹模（凸模）刃口尺寸减去（加上）相应的间隙值。

23.冲模按功能分为单工序模，连续模，复合模三类。

24.自由锻锻件在绘制公差图时，应考虑余块，机械加工余量，锻件公差。模锻图要考虑分模面位置，余块，机械加工余量，锻件公差，模锻斜度，模锻圆角等。

第三章 焊接

1.焊接方法分为熔焊，压焊，钎焊三类。熔焊包括气焊，电弧焊，电渣焊，压焊有电阻焊，摩擦焊等，钎焊有火焰钎焊，电阻钎焊，浸渍钎焊等。

2.熔焊冶金过程包括液相冶金，熔池结晶，焊缝和热影响区组织变化等。

3.已焊接的接头按组织和性能变化不同，分为焊缝金属区，熔合区，热影响区。热影响区又包括过热区，相变重结晶区，不完全重结晶区。力学性能最差的是熔合区和过热区，最好的是相变重结晶区。

4.焊接残余应力的消除方法有去应力退火，机械拉伸法，温差拉伸法，振动法。

5.焊接残余变形有收缩变形，角变形，弯曲变形，扭曲变形，失稳变形。高度方向受力不均产生弯曲变形，薄板厚度方向易产生失稳变形。

6.焊接残余变形的矫正有机械矫正法，火焰矫正法。

7.埋弧焊的保护方式是熔渣保护，焊条电弧焊的保护方式是气体与熔渣保护。

8.电阻焊分为点焊，对焊，缝焊等。电阻点焊采用搭接接头，闪光对焊，摩擦焊将工件装配成对接接头。

9.钎料按熔点不同，分为软钎料和硬钎料。钎焊接头多采用搭接。

10.等离子弧焊的能量密度和温度远高于其他焊接方式的原因是电弧通过水冷喷嘴的细长孔道时，受到机械压缩，热压缩，电磁压缩效应，截面缩小，电流密度增大。

11.焊接性能最好的材料是低碳钢，铸造性能最好的是灰铸铁。

12.焊接性能的评价方法有碳当量法，冷裂纹敏感系数公式法。只考虑钢材化学成分对焊接性能影响的评价方法是碳当量法。

13.当母材碳含量较高或在低温下焊接刚性较大的结构时，可能会出现冷裂纹，应采取的措施是预热，后热，使用低氢型焊条，选用碱度较高的焊剂。

14.常用的铸铁焊接方法是异质焊缝冷焊和同质焊缝热焊。

15.异质焊缝冷焊中用于机床导轨面和重要铸铁件的加工面修补使用纯镍铸铁焊条，用于非加工面修补的是碳钢铸铁焊条。

16.常用焊接工艺选择：长直焊缝和大圆环缝的焊接采用埋弧自动焊，焊接车刀的硬质合金刀头和中碳钢刀杆采用钎焊，焊接操场护栏采用焊条电弧焊，生产自行车钢圈需要采用缝焊和闪光对焊两种焊接方法，小批生产厚5mm、直径50mm的中碳钢管对接采用闪光对焊，高速钢钻头和中碳钢钻柄的大批量生产，大批量生产耐热钢轴头和中碳钢轴宜采用摩擦焊，大批量生产汽车油箱采用缝焊，焊接电子线路采用钎焊，批量生产20mm厚的大型工字形梁采用埋弧焊，防盗门换锁芯采用焊条电弧焊，非铁金属的合金，通常采用氩弧焊为最佳。

第四章-第六章 粉末冶金，非金属材料成形，复合材料成形

1.组元熔点和密度相差悬殊，液态下互不溶解的合金，往往只能用粉末冶金法制取。此法一般只适用于中小型制品的成批大量生产。

2.常用的粉末冶金材料有硬质合金，烧结减摩材料，烧结摩擦材料，烧结钢等。

3.粉末冶金的工艺过程包括金属粉末的制取和预处理，坯料成形，烧结，后处理等。

4.金属粉末的制取方法主要有机械法和物理化学法两大类。机械法包括球磨法，研磨法，雾化法等，物理化学法包括还原法，电解法，热离解法等。

5.粉末的预处理包括分级，混合，制粒等。

6.金属粉末的成形方法有模压，轧制，挤压，等静压制，粉浆浇注，爆炸成形等。铁基制动带采用粉末轧制，烧结钢麻花钻采用挤压成型，高速钢刀具采用等静压制，铜基含油轴承采用模压。

7.按进料方式不同，烧结可分为连续烧结和间歇烧结两种。

8.塑料成形方法有挤出，挤塑，压塑，压延等。塑料棒采用挤出成形，药瓶盖子采用注塑成形，塑料瓶采用注坯吹塑成形，地板革采用压延成形。

9.复合材料主要组成物可分为基体和增强体。复合材料按用途可分为结构复合材料和功能复合材料，按基体类型可分为金属基复合材料和非金属基复合材料，按增强材料种类分为纤维增强复合材料和颗粒增强复合材料等。

10.复合材料成形过程有制取，生产准备，制品成型，固化，脱模和修整，检验等阶段。

11.树脂基复合材料的成形方法有手糊法，喷射法，袋压法，缠绕法，摩擦法等。

12.金属基复合材料的成形方法有等离子喷涂法，液态渗透法，热压扩散结合法。

13.陶瓷基复合材料的成形方法有粉浆浸渗法，热压烧结法，反应烧结法。

14.为提高板，壳面的抗剪能力，纤维纵向与板，壳的框，肋呈45度角。